Информация на сайт

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 08.07.2014 № 14.574.21.0090 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме: «Разработка технологии пирометаллургического восстановления шлаков сталеплавильного производства» на этапе № 1  в период с 08.07.2014 по 31.12.2014 выполнялись следующие работы, направленные, прежде всего, на выбор конкретных путей достижения цели ПНИ.

1. Проведён анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме. В частности проанализированы различные подходы, использующиеся для переработки шлаков металлургического производства. Особое внимание уделено разработкам последних лет.

Проведённый анализ позволил выявить достоинства и недостатки предлагаемых и использованных подходов, трудности связанные с переработкой шлаковых отвалов сталеплавильного производства, наметить пути разработки оптимальной схемы извлечения ценных металлов их шлаков сталеплавильного производства.

В ходе работы проанализированы схемы переработки шлаковых отвалов используемые на Магнитогорском и Новолипецком металлургических комбинатах, Верх-Исетским и Таганрогским металлургических заводах, Алапаевском металлургическом заводе, Оскольском металлургическом комбинате и заводе “Электросталь”.

2. Проведенные патентные исследования позволяют сделать вывод о новизне научных, конструкторских и технологических решений, которые предполагается реализовать в рамках дальнейших работ над выполнением проекта, а также о том, что результаты работы способны к правовой охране на территории Российской Федерации.

3. Проведены работы по обоснованию выбора направления исследований (в части схемы переработки шлаков сталеплавильного производства), методов и средств изучения структуры, состава и свойств экспериментальных образцов (описаны методики, указаны их преимущества и недостатки).

В технологическую схему разработки шлаковых отвалов сталеплавильного производства рекомендовано включить следующие виды работ:

– рыхление, усреднение и перемещение отвальной массы на участки временного складирования;

– извлечение из разрабатываемой отвальной массы металлических включений, лома огнеупоров,

разрушение шлаковых массивов, содержащих металл и огнеупоры;

– доставку перерабатываемых материалов из забоев, то есть мест непосредственной разработки отвала и временных складов на дробильно-сортировочные установки (ДСУ) для переработки;

– вторичную переработку отвальной массы на ДСУ с целью полного извлечения металлов и огнеупоров, придания им товарного вида и получения продуктов из минеральной составляющей;

– обработку магнитного продукта, включающую очистку от шлака, сортировку по крупности и содержанию металла с получением присадок для обогащения шихты доменных печей.

Проведены и описаны предварительные эксперименты, направленные на уточнение ряда параметров методик, рекомендованных к дальнейшему использованию. Продемонстрировано, что предложенные научные и технологические решения обладают признаками новизны.

4. Осуществлено термодинамическое моделирование процессов пирометаллургического восстановления шлаков сталеплавильного производства различного химического и фазового состава. Разработана адекватная экспериментальным данным модель процесса.

По результатам моделирования можно сделать следующие основные практически значимые выводы:

1) Масса металлической фазы, полученной в результате восстановления может составлять 18–20 % от массы исходного шлака (при условии, что состав исходного шлака будет близок взятому за основу в ходе моделирования).

2) Использование восстановителя (углерода) массой порядка 10 % от массы восстанавливаемого шлака должно быть достаточно для проведения процедуры.

3) Жидкофазное восстановление шлака целесообразно проводить при температурах порядка 1500 °С и выше с целью более полного восстановления металлов и образования консолидированной металлической фазы.

4) При проектировании агрегатов для реализации разрабатываемой технологии следует предусмотреть меры по утилизации больших объёмов угарного газа и паров металлов, присутствующих в составе газовой фазы.

5) Проведение процесса восстановления потребует существенных затрат тепловой энергии.

5. Осуществлены работы по обеспечению теоретических исследований поставленных перед ПНИ задач необходимым программным обеспечением.

6. Индустриальным партнером ООО "Южно-Уральской машиностроительной компанией" проведены работы по комплексному изучению шлаковых отвалов  Златоустовского металлургического завода – химического и фракционного состава шлаков, объёмов, местоположения и условий возможной транспортировки. В частности проведён комплексный анализ химического и фазового состава отвальных шлаков ОАО «ЗМЗ». Методом локальной рамановской (КР) спектроскопии установлено, что оксидные компоненты шлаков не образуют самостоятельных фаз, а входят в состав сложных соединений.

Анализ данных, полученных при определении физико-механических свойств, показал, что отвальные шлаки ОАО «ЗМЗ» могут быть использованы в качестве щебня, песка и щебеночно-песчаных смесей для дорожного строительства, заполнителя и слабоактивного материала для получения шлакоблоков (бетонных стеновых камней), абразивных шлаковых материалов, флюсов для вагранок, материала для закладки шахтных выработок, вяжущего для укрепления грунтов при строительстве автодорог, а также материала для обратной засыпки.

Полученные результаты и разработанная технология должны быть ориентированы на широкое применение в организациях, разрабатывающих и совершенствующих процессы переработки шлаков сталеплавильного производства, а также на промышленные предприятия чёрной металлургии.

Результаты работы, полученные на данном этапе, будут использованы на следующих этапах настоящего исследования.